发明内容

本实用新型就是针对上述问题，提供一种使用方便，节约能源、余热高效利用的轻烧氧　　为了解决上述问题，本发明提供的重烧镁砂生产方法，是用低质量的燃煤转化成煤气作燃料，采取富氧燃烧技术进行生产，同时对二氧化碳和余热回收利用，不仅可大幅度提高产品质量，增加效益，又能减少热量损失，还能减少污染，实现上述发明所采取的技术方法特征在于：由烧结窑(1).煤气发生炉(2)，煤气管道(3)，阀门(4)，供氧装置(5)，风机(6)，管道(7)，点火器(8)，窑盖(9)排风管(10)，余热回收装置(11)，除尘装置(12)，冷凝器(13)，二氧化碳回收装置(14)组成，各设备装置依次通过管道连接。余热回收装置(11)又和余热利用装置连接，余热利用装置是利用余热对矿石进行预加热、加工热水的装置;冷凝器(13)的冷却管通过管道和冷却水管道连接，排风管(10)位于烧结窑(1)的上部侧面，所诉的烧结窑(1)的特征在于：由耐火层(15)，窑门(16)，位于耐火层(15)中的环形管道(17)，及环形管道内侧均匀分布的多个风口(18)，所述的煤气管道(3)的特征在于：是若干个独立的管道分别和环形管道(17)连接，每个管道都有独立的阀门(4)，所述的供氧装置(5)是能够制取氧气的装置，氧气通过管道(7)和风机(6)的出风管道会和并从烧结窑(1)的底部进入窑内，其有益效果在于，节省能源、提高质量，减少污染排放，增加效益。下面结合附图和实施例进一步说明。

附图1是设备和流程图

附图2是烧结窑结构剖面图